## Slide 1
ANALISA CANGKANG KERANG SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN AGREGAT KASAR PADA PEMBUATAN BETON MUTU NORMAL DENGAN METODE ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE)
AHMAD AARIFUDDIN
15.11.3.00092

## Slide 2
Latar Belakang Penelitian
01
02
03
Beton adalah material konstruksi yang pada saat ini sudah sangat umum digunakan berbagai bangunan menggunakan material dari beton
masyarakat khususnya daerah Tambakboyo hanya memanfaatkan daging kerang saja sedangkan cangkang kerang belum dimanfaatkan secara optimal.
Sehingga Cangkang Kerang dimanfatkan Sebagai bahan tambah pengganti Agregat kasar

## Slide 3
Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh penambahan limbah cangkang kerang pada mutu (kuat tekan) beton yang direncanakan f’c 25 MPa?
Bagaimana pengaruh penambahan limbah cangkang kerang terhadap kualitas beton yang dihasilkan?
01
02

## Slide 4
Penelitian Terdahulu
(Erwin Wijaya Kusuma, 2012)
Pemanfaatan Limbah Kulit (Cangkang) Kerang Sebagai Bahan Campuran Pembuatan Paving Block .
(Alfred Advant Liemawan, Tavio dan I Gusti Putu Raka)
Pemanfaatan Limbah Kerang Hijau (Perna Viridis) Sebagai Bahan Campuran Kadar Optimum Agregat Halus Pada Beton Mix Design Dengan Metode Subtitusi.

## Slide 5
Landasan Teori
bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan
Beton
Merupakan semen untuk tujuan umum yang banyak dipakai dalam kontruksi.
Semen Portland (PPC)
Kumpulan butiran batu pecah, pasir, kerikil dan mineral lainnya baik alam maupun buatan
Agregat
Diperlukan sekitar 25%, namun sesuai nilai f.a.s yang dipakai kurang dari 0,35.
Air
Dimasukan kedalam campuran beton agar tingkat kontrolnya lebih besar dari beton normal.
Bahan Tambah
sebagai agregat kasar yang dipilih melalui proses lolos ayakan ukuran minimum 4.75 mm.
Cangkang Kerang
01
02
03
04
05
06

## Slide 6
Metodologi Penelitian
Pendekatan Penelitian |  | 
 | Kuantitatif | 
 | Meliputi fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang disusun. | 
Teknik Analisis Data |  | 
 | Statistik Deskriptif | 
 | Tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data | 
Jenis dan Sumber Data |  | 
 | Primer dan Sekunder | 
 | Hasil pengujian fisik di laboratorium dan jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. | 

## Slide 7
Bagan Alir Penelitian

## Slide 8
Hasil Pengujian Agregat
Uraian | Pasir | Kerikil | Satuan
Berat jenis SSD | 2,61 | 2,65 | Kg/m3
Kadar air | 3,60 | 2,76 | %
Resapan | 3,31 | 2,16 | %
Ukuran agregat maksimum | 4,75 | 20 | Mm
BAB IV

## Slide 9
Hasil Pengujian Analisis Saringan Pasir
MHB = = = 4,881
NO | Ukuran Saringan (mm) | Berat saringan (gram) | Berat saringan + Agregat (gram) | Berat Tertahan Uji 1 |  | Komulatif 1 | 
 |  |  |  | Gram | % | Tertahan % | Lolos %
4 | 4,75 | 440 | 640 | 200 | 10 | 26,2 | 18
8 | 2,36 | 430 | 669 | 239 | 11.95 | 26,2 | 20
16 | 1,18 | 422 | 592 | 170 |  | 47,4 | 41,8
30 | 0,6 | 410 | 1086 | 676 | 33.8 | 77,0 | 68,8
50 | 0,3 | 398 | 824 | 426 | 21.3 | 200,3 | 200
100 | 0,15 | 281 | 345 | 64 | 3.2 | 111,0 | 98,20
Pan |  | 309 | 310 | 1 | 0,05 | 58 | 53,2
Jumlah |  |  |  | 2000 | 100 | 488,1 | 500

## Slide 10
Hasil Pemeriksaan Bahan Tambah (Cangkang Kerang)
NO | Uraian | Hasil | Satuan | Acuan
1 | Modulus kehalusan | 1.36 | % | SNI 03-1968-1990
2 | Kadar lumpur | 2.4 | % | SNI 03-1970-1990
3 | Kadar air | 0,2 | % | SNI 03-1970-1990
4 | Berat jenis | 2.25 | Gram | 
 | Penyerapan air Presentase berat kering | 0,83 | % | 

## Slide 11
Hasil Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Pasir.
Uraian | Uji 1 | Uji 2 | Rata - Rata
Berat pasir kering mutlak (Bk) (gram) | 485 | 483 | 484
Berat pasir kondisi jenuh kering permukaan (SSD) (gram) | 500 | 500 | 500
Berat picnometer + air (B) (gram) | 678 | 677 | 677,5
Berat picnometer + pasir SSD + air (Bt) (gram) | 987 | 985 | 986

## Slide 12
Hasil Uji Porositas.
Variasi | Kode Benda Uji | Berat Kering (Kg) | Berat Dalam Air (Kg) | Berat SSD | Porositas | Porositas Rata – Rata %
Cangkang kerang |  |  |  |  | % | 
10% | S.1 | 12233 | 7460 | 13240 | 17,422 | 10,6
 | S.1 | 12565 | 7660 | 13495 | 15,938 | 
 | S.1 | 12664 | 7360 | 13190 | 9,022 | 
 | S.1 | 12578 | 7160 | 12975 | 6,827 | 
 | S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 S.1 | 12145 12018 12371 12005 11987 12084 | 7260 7351 7202 7198 7823 7013 | 13005 12940 13107 13951 12890 13913 | 14,969 4,667 8,023 11,096 7,563 10,591 | 
20% | S.2 | 12347 | 7460 | 13215 | 6,653 | 7,6
 | S.2 | 12200 | 7560 | 12865 | 12,535 | 
 | S.2 | 12150 | 7660 | 13215 | 5,685 | 
 | S.2 | 12660 | 7360 | 13050 | 6,854 | 
 | S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 S.2 | 12435 11873 12016 12196 11875 11902 | 7160 6802 7001 6998 6980 7329 | 13125 12865 13061 13967 12056 12997 | 11,567 6,111 5,799 3,935 8,751 9,053 | 
30% | S.3 | 12510 | 7560 | 13285 | 13,537 | 7,8
 | S.3 | 12615 | 7360 | 13005 | 6,908 | 
 | S.3 | 12500 | 7260 | 12975 | 8,311 | 
 | S.3 | 12715 | 7460 | 12905 | 3,498 | 
 | S.3 S.3 S.3 S.3 S.3 S.3 | 12565 12871 11382 11570 12009 11960 | 7060 6781 6941 7019 6910 7540 | 12740 12972 12638 13021 12867 13005 | 3,089 6,034 10,510 7,881 10,892 8,093 | 

## Slide 13
Hasil rata – rata uji Slump
No | Jenis Benda Uji | Kadar Cangkang Kerang (%) | Nilai Slump Rata – Rata (cm)
1 | Beton Cangkang Kerang I | 10 | 6,8
2 | Beton Cangkang Kerang II | 20 | 7,4
3 | Beton Cangkang Kerang III | 30 | 7,5

## Slide 14
Hasil Uji Kuat Tekan.
Variasi Cangkang Kerang | Kode Sample | Berat beton silinder (kg) | Luas penampang (cm2) | P (Kn) | Volume (cm3) | Kuat tekan (Mpa)
10% | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 11,7 | 176,63 | 345 | 5298,75 | 19,53
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 11,9 | 176,63 | 350 | 5298,75 | 19,81
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
 | S.1 | 12 | 176,63 | 360 | 5298,75 | 20,38
Nilai Rata – Rata |  |  |  |  |  | 20,24
20% | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
 | S.2 | 11,9 | 176,63 | 352 | 5298,75 | 19,92
 | S.2 | 11,8 | 176,63 | 352 | 5298,75 | 19,93
 | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
 | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
 | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
 | S.2 | 11,9 | 176,63 | 352 | 5298,75 | 19,92
 | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
 | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
 | S.2 | 12 | 176,63 | 365 | 5298,75 | 20,66
Nilai Rata – Rata |  |  |  |  |  | 20,43
30% | S.3 | 12 | 176,63 | 370 | 5298,75 | 20,98
 | S.3 | 12 | 176,63 | 370 | 5298,75 | 20,986
 | S.3 | 1 2 | 176,63 | 370 | 5298,75 | 20,986
 | S.3 | 12 | 176,63 | 370 | 5298,75 | 20,986
 | S.3 | 12 | 176,63 | 370 | 5298,75 | 20,986
 | S.3 | 12,1 | 176,63 | 372 | 5298,75 | 21,100
 | S.3 | 11,9 | 176,63 | 367 | 5298,75 | 20,816
 | S.3 | 11,8 | 176,63 | 366 | 5298,75 | 20,760
 | S.3 | 12 | 176,63 | 370 | 5298,75 | 20,986
 | S.3 | 11,9 | 176,63 | 367 | 5298,75 | 20,816
Nilai Rata – Rata |  |  |  |  |  | 20,94

## Slide 15
KESIMPULAN
Penggunaan limbah Cangkang Kerang sebagai bahan tambah sebesar 10%, 20%, 30% sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton, pada 10% = 20,24 Mpa, 20% = 20,43 Mpa, 30% = 20,94 Mpa.
Semakin besar porositas pada benda uji semakin rendah kekuatannya. Karena meningkatnya nilai porositas menunjukan bahwa beton memiliki pori yang cukup besar akibat terjadinya penguapan air dan pemuaian material pengisi beton. Hal ini merupakan salah satu penyebab turunnya kualitas beton dalam memikul beban, khususnya kuat tekan.
Limbah Cangkang Kerang dapat digunakan sebagai pengganti Kerikil, sehingga memiliki nilai guna yaitu sebagai bahan tambah

## Slide 16
SARAN
Untuk meningkatkan mutu beton, produsen dapat memanfaatkan limbah Cangkang Kerang sebagai bahan tambah dalam bahan campuran beton.
Bagian atas dan bawah benda uji diusahakan benar – benar rata. Hal ini dimaksudkan pada saat pengujian seluruh permukaan benda uji mendapat tekanan yang sama untuk memperoleh hasil maksimal
Perlu dilakukan dengan teliti mulai dari uji material, campuran limbah cangkang kerang, pembuatan campuran (mix design), perawatan dan pengujian beton.